ОКП 22 4820					Группа Л 26

СОГЛАСОВАНО				УТВЕРЖДАЮ

Председатель ТК 241				Генеральный директор

Генеральный директор				ООО «Корунд»

ОАО «МИПП-НПО «Пластик»		__________ И.Я. Хайцин

_________ Б.Я. Кобзар				"_____" _________ 2007 г.

"_____" _________ 2007 г.

ТРУБЫ И ПАТРУБКИ

ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА

ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ТУ 2248-057-72311668-2007

(Вводятся впервые)

#### Дата введения с

Без ограничения срока действия

СОГЛАСОВАНО	РАЗРАБОТАНО

ООО "Корунд"

Санэпидзаключение 	Технический директор

№ __________________ 				  __________ А.Л. Пегеев

от __________________ 				  "_____" _________ 2007 г.

Настоящие технические условия распространяются на трубы и патрубки кольцевого сечения из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) (далее –трубы и патрубки), предназначенные для систем хозяйственно-фекальной канализации зданий, внутренних водостоков и внутриквартальной канализации.

Трубы и патрубки из НПВХ допускается применять при максимальной температуре постоянных стоков 60 0С и кратковременных стоков (в течение не более 1 мин.) до 95 0С при максимальном их расходе 30 л/мин.

Трубы и патрубки могут выпускаться с полнотелой стенкой и со стенкой, имеющей внутренний вспененный слой.

Условное обозначение труб и патрубков должно включать: слова "труба" или "патрубок"; наименование материала; обозначение "П" (при наличии внутреннего вспененного слоя); вид раструба (при его наличии), наружный диаметр; толщину стенки; обозначение кольцевой жёсткости; обозначение настоящих технических условий.

Примеры условных обозначений:

Труба из непластифицированного поливинилхлорида номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 3,2 мм кольцевой жёсткостью SN 4:

Труба НПВХ 110 × 3,2 SN 4  ТУ 2248-057-72311668-2007

То же со стенкой, имеющей внутренний вспененный слой:

Труба НПВХ П 110 × 3,2 SN 4  ТУ 2248-057-72311668-2007

Труба из непластифицированного поливинилхлорида с раструбом под соединение с эластичным уплотнительным кольцом (Р) номинальным наружным диаметром 200 мм и номинальной толщиной стенки 3,9 мм кольцевой жёсткостью SN 2:

Труба НПВХ Р 200 × 3,9 SN 2  ТУ 2248-057-72311668-2007

То же со стенкой, имеющей внутренний вспененный слой:

Труба НПВХ П-Р 200 × 3,9 SN 2  ТУ 2248-057-72311668-2007

Труба из непластифицированного поливинилхлорида с раструбом под соединение с эластичным уплотнительным кольцом (К) номинальным наружным диаметром 200 мм и номинальной толщиной стенки 3,9 мм кольцевой жёсткостью SN 2:

Труба НПВХ К 200 × 3,9 SN 2  ТУ 2248-057-72311668-2007

То же со стенкой, имеющей внутренний вспененный слой:

Труба НПВХ П-К 200 × 3,9 SN 2  ТУ 2248-057-72311668-2007

Труба из непластифицированного поливинилхлорида с гладким раструбом (Г) номинальным наружным диаметром 160 мм и номинальной толщиной стенки 3,2 мм кольцевой жёсткостью SN 2:

Труба НПВХ Г 160 × 3,2 SN 2  ТУ 2248-057-72311668-2007

То же со стенкой, имеющей внутренний вспененный слой:

Труба НПВХ П-Г 160 × 3,2 SN 2  ТУ 2248-057-72311668-2007

Патрубок из непластифицированного поливинилхлорида с раструбом под соединение с эластичным уплотнительным кольцом (Р) номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 3,2 мм кольцевой жёсткостью SN 4:

Патрубок НПВХ Р 110 × 3,2 SN 4  ТУ 2248-057-72311668-2007

То же со стенкой, имеющей внутренний вспененный слой:

Патрубок НПВХ П-Р 110 × 3,2 SN 4  ТУ 2248-057-72311668-2007

Патрубок из непластифицированного поливинилхлорида с раструбом под соединение с эластичным уплотнительным кольцом (К) номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 3,2 мм кольцевой жёсткостью SN 4:

Патрубок НПВХ К 110 × 3,2 SN 4  ТУ 2248-057-72311668-2007

То же со стенкой, имеющей внутренний вспененный слой:

Патрубок НПВХ П-К 110 × 3,2 SN 4  ТУ 2248-057-72311668-2007

Патрубок из непластифицированного поливинилхлорида с гладким  раструбом (Г) номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 3,2 мм кольцевой жёсткостью SN 4:

Патрубок НПВХ Г 110 × 3,2 SN 4  ТУ 2248-057-72311668-2007

То же со стенкой, имеющей внутренний вспененный слой:

Патрубок НПВХ П-Г 110 × 3,2 SN 4  ТУ 2248-057-72311668-2007

Патрубок из непластифицированного поливинилхлорида с раструбом под соединение с эластичным уплотнительным кольцом (Р) на обоих концах номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 3,2 мм кольцевой жёсткостью SN 4:

Патрубок НПВХ 2Р 110 × 3,2 SN 4  ТУ 2248-057-72311668-2007

То же со стенкой, имеющей внутренний вспененный слой:

Патрубок НПВХ П-2Р 110 × 3,2 SN 4  ТУ 2248-057-72311668-2007

Патрубок из непластифицированного поливинилхлорида с раструбом под соединение с эластичным уплотнительным кольцом (К) на обоих концах номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 3,2 мм кольцевой жёсткостью SN 4:

Патрубок НПВХ 2К 110 × 3,2 SN 4  ТУ 2248-057-72311668-2007

То же со стенкой, имеющей внутренний вспененный слой:

Патрубок НПВХ П-2К 110 × 3,2 SN 4  ТУ 2248-057-72311668-2007

Патрубок из непластифицированного поливинилхлорида с гладким  раструбом (Г) на обоих концах номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 3,2 мм кольцевой жёсткостью SN 4:

Патрубок НПВХ 2Г 110 × 3,2 SN 4  ТУ 2248-057-72311668-2007

То же со стенкой, имеющей внутренний вспененный слой:

Патрубок НПВХ П-2Г 110 × 3,2 SN 4  ТУ 2248-057-72311668-2007

1 Технические требования

Трубы и патрубки должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, контрольным образцам и изготовляться по технической документации, утверждённой в установленном порядке.

1.1 Основные параметры, размеры и характеристики

1.1.1 Основные параметры и размеры

1.1.1.1 Трубы изготовляют следующих видов:

а) с полнотелой стенкой:

1) без раструба;

2) с раструбом под соединение с эластичным уплотнительным кольцом – Р;

3) с раструбом под соединение с эластичным уплотнительным кольцом – К;

4) с гладким раструбом – Г;

б) со стенкой, имеющей внутренний вспененный слой:

1) без раструба;

2) с раструбом под соединение с эластичным уплотнительным кольцом – Р;

3) с раструбом под соединение с эластичным уплотнительным кольцом – К;

4) с гладким раструбом – Г.

1.1.1.2 Патрубки изготовляют с раструбом на одном конце и с раструбами на обоих концах следующих видов:

а) с полнотелой стенкой:

1) с раструбом (раструбами) под соединение с эластичным уплотнительным кольцом – Р;

2) с раструбом (раструбами) под соединение с эластичным уплотнительным кольцом – К;

3) с гладким раструбом (раструбами) – Г;

б) со стенкой, имеющей внутренний вспененный слой:

1) с раструбом (раструбами) под соединение с эластичным уплотнительным кольцом – Р;

2) с раструбом (раструбами) под соединение с эластичным уплотнительным кольцом – К;

3) с гладким раструбом (раструбами) – Г.

По согласованию с потребителем допускается изготовление на обоих концах патрубка разных раструбов.

1.1.1.3 Трубы и патрубки изготавливаются с кольцевой жёсткостью SN, кН/м2, равной 2, 4, 8.

Значение кольцевой жёсткости должно соответствовать соотношению

SN ≥ Eиз·I/d3,                                                           (1)

где Еиз – модуль упругости материала трубы;

d – наружный диаметр трубы;

I – момент инерции, определяемый по формуле

I = e3/12,                                                              (2)

где е – толщина стенки трубы, мм.

1.1.1.4 Размеры, форма и качество поверхности обеспечивается технологической оснасткой производственного оборудования при изготовлении.

Размеры (диаметры и толщины стенок), а также предельные отклонения от них для труб и патрубков должны соответствовать таблице 1.

Т а б л и ц а 1

В миллиметрах

| Наружный диаметр d | Толщина стенки e для труб с кольцевой жёсткостью |
| --- | --- |
|  | SN 2 | SN 4 | SN 8 |
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| 110 | + 0,4 | – | – | 3,2 | + 0,6 | 3,2 | + 0,6 |
| 160 | + 0,5 | 3,2 | + 0,6 | 4,0 | + 0,6 | 4,7 | + 0,7 |
| 200 | + 0,6 | 3,9 | + 0,6 | 4,9 | + 0,7 | 5,9 | + 0,8 |
| 250 | + 0,8 | 4,9 | + 0,7 | 6,2 | + 0,9 | 7,3 | + 1,0 |
| 315 | + 1,0 | 6,2 | + 0,9 | 7,7 | + 1,0 | 9,2 | + 1,2 |
| 400 | + 1,2 | 7,9 | + 1,0 | 9,8 | + 1,2 | 11,7 | + 1,4 |
| 500 | + 1,5 | 9,8 | + 1,2 | 12,3 | + 1,5 | 14,6 | + 1,7 |

1.1.1.5 Диаметр и размеры раструба под соединение с уплотнительным кольцом (Р) должны соответствовать рисунку 1 и таблице 2.

__________

* Размеры являются справочными.

а – длина фаски; d – номинальный наружный диаметр трубы; d1 – внутренний диаметр раструба; d2 – внутренний диаметр раструба в зоне установки уплотнительного кольца;              е – номинальная толщина стенки трубы; e1 – толщина стенки раструба; l – длина раструба;          l1 – длина раструба до канавки под уплотнительное кольцо; – угол фаски

Рисунок 1 – Раструб для соединения с помощью эластичного уплотнительного кольца (Р)

Т а б л и ц а 2 – Размеры раструба под соединение с уплотнительным кольцом (Р)

В миллиметрах

| Номи-нальный наружный диаметр d | Размеры раструба |
| --- | --- |
|  | d1 | d2 | e1*, не менее, для труб с | l1, не менее | l* | а, не менее |
|  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | SN 2 | SN 4 | SN 8 |  |  |  |
| 110 | 110,8 | + 0,9 | 132,5 | + 0,9 | – | 3,2 | 3,2 | 17 | 116,0 | 10 |
| 160 | 161,0 | + 1,1 | 186,0 | + 1,0 | 3,2 | 4,0 | 4,7 | 22 | 134,5 | 14 |
| 200 | 201,2 | + 1,1 | 228,9 | + 1,1 | 3,9 | 4,9 | 5,9 | 25 | 146,5 | 18 |
| 250 | 251,5 | + 1,3 | 281,9 | + 1,3 | 4,9 | 6,2 | 7,3 | 29 | 162,2 | 22 |
| 315 | 316,8 | + 1,2 | 351,3 | + 1,6 | 6,2 | 7,7 | 9,2 | 45,6 | 192,2 | 26 |
| 400 | 402,2 | + 1,2 | 443,1 | + 2,0 | 7,9 | 9,8 | 11,7 | 52,0 | 220 | 35 |
| 500 | 502,6 | + 1,4 | 549,6 | + 2,0 | 9,8 | 12,3 | 14,6 | 65,0 | 255 | 39 |
| * Размер является справочным. |

1.1.1.6 Диаметр и размеры раструба под соединение с уплотнительным кольцом (К) должны соответствовать рисунку 2 и таблице 3.

__________

* Размеры являются справочными.

d – средний наружный диаметр; d1 – средний внутренний диаметр раструба; d2 – средний внутренний диаметр раструба в зоне установки резинового уплотнительного кольца;                   е – толщина стенки; е1 – толщина стенки раструба; l – ширина канавки под кольцо;                     l1 – удалённость канавки от торца раструба; l2 – длина раструба; а – длина фаски

Рисунок 2 – Раструб для соединения с помощью эластичного уплотнительного кольца (К)

Т а б л и ц а 3 – Размеры раструба под соединение с уплотнительным кольцом (К)

В миллиметрах

| Средний наружный диаметр d | Толщина стенки e, для труб с | Средний внутренний диаметр раструба d1 | Средний внутренний диаметр раструба в зоне установки резинового уплотни-тельного кольца d2 | Толщина стенки раструба минимальная e1*, не менее, для труб с | Ширина канавки под кольцо l | Удалён-ность канавки от торца раструба максима-льная l1 | Длина раструба минима-льная l2* | Длина фаски минима-льный а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SN 2 | SN 4 | SN 8 |  |  | SN 2 | SN 4 | SN 8 | lmin | lmax |  |  |  |
| 110 | – | 3,2 + 0,6 | 3,2 + 0,6 | 110,4 | 120,3 | – | 3,2 | 3,2 | 9,1 | 11,1 | 26 | 58 | 10 |
| 160 | 3,2 + 0,6 | 4,0 + 0,6 | 4,7 + 0,7 | 160,5 | 173,8 | 3,2 | 4,0 | 4,7 | 11,7 | 14,1 | 32 | 74 | 14 |
| 200 | 3,9 + 0,6 | 4,9 + 0,7 | 5,9 + 0,8 | 200,6 | 215,6 | 3,9 | 4,9 | 5,9 | 13,0 | 15,8 | 40 | 90 | 18 |
| 250 | 4,9 + 0,7 | 6,2 + 0,9 | 7,3 + 1,0 | 250,8 | 272,9 | 4,9 | 6,2 | 7,3 | 19,5 | 26,7 | 70 | 125 | 22 |
| 315 | 6,2 + 0,9 | 7,7 + 1,0 | 9,2 + 1,2 | 316,0 | 338,9 | 6,2 | 7,7 | 9,2 | 20,8 | 28,4 | 70 | 132 | 26 |
| 400 | 7,9 + 1,0 | 9,8 + 1,2 | 11,7 + 1,4 | 401,2 | 427,1 | 7,9 | 9,8 | 11,7 | 24,1 | 32,6 | 80 | 150 | 35 |
| 500 | 9,8 + 1,2 | 12,3 + 1,5 | 14,6 + 1,7 | 501,5 | 533,2 | 9,8 | 12,3 | 14,6 | 29,9 | 39,9 | 80 | 160 | 39 |
| * Размер является справочным. |

1.1.1.7 Диаметр и размеры гладкого раструба (Г) должны соответствовать рисунку 3 и таблице 4.

d – средний наружный диаметр; d1 – средний внутренний диаметр раструба;

е – толщина стенки; l – длина раструба; а – длина фаски

Рисунок 3 – Гладкий раструб (Г)

Т а б л и ц а 4 – Размеры гладкого раструба (Г)

В миллиметрах

| Средний наружный диаметр d | Толщина стенки е, не менее, для труб с | Средний внутренний диаметр раструба d1 | Длина раструба минимальная l* | Длина фаски минимальная а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номин. | Пред. откл. | SN 2 | SN 4 | SN 8 | Номин. | Пред. откл. |  |  |
| 110 | + 0,3 | – | 3,2 | 3,2 | 110,4 | +0,5 | 54 | 10 |
| 160 | + 0,4 | 3,2 | 4,0 | 4,7 | 160,5 | +0,5 | 74 | 14 |
| * Размер является справочным. |

1.1.1.8 Трубы изготавливают в прямых отрезках номинальной длиной от 4 м до 12 м. Предельное отклонение длины от номинальной – не более 25 мм.

Патрубки изготавливают длиной 1000 мм. Предельное отклонение длины от номинальной составляет ± 25 мм.

Допускается по согласованию с потребителем изготовление труб и патрубков другой длины и других предельных отклонений.

1.1.2 Характеристики

1.1.2.1 Трубы должны соответствовать значениям и характеристикам, указанным в таблице 5.

Т а б л и ц а 5

| Наименование показателя (характеристики) | Значение показателя (содержание характеристики) | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| 1 Внешний вид поверхности | Трубы и патрубки должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, сколы, раковины, видимые без увеличительных приборов. Внешний вид поверхности труб и торцов, а также цвет труб должны соответствовать контрольным образцам по приложению А | По 4.3 |
| 2 Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 44,1 | По ГОСТ 11262 и по 4.4 |
| 3 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 25 | По ГОСТ 11262 и по 4.4 |
| 4 Ударная прочность по Шарпи, количество разрушившихся образцов, %, не более | 10 | По 4.5 |
| 5 Температура размягчения по Вика, оС, не менее | 80 | По ГОСТ 15088 |
| 6 Изменение длины труб после прогрева, %, не более | 5 | По 4.6 |
| 7 Водопоглощение, г/м2, не более | 40 | По 4.7 |
| 8 Герметичность сборных узлов при Р = 0,05 МПа и t = (20 ± 2) оС в течение 15 мин * | Без признаков разрушения, течи в стыке | По 4.8 |
| 9 Стойкость к воздействию раствора поверхностно-активного вещества (ПАВ) с массовой долей 20 % | 24 ч при температуре (80 ± 5) оС без разрушений | По 4.9 |
| * Показатель определяется на трубах с раструбами видов Р, К. П р и м е ч а н и я 1 Показатели, значения и характеристики технических требований уточняются в течение одного года с даты введения в действие настоящих технических условий. 2 Производственный контроль должен быть организован согласно СП 1.1.1058-01. |

1.1.2.2 Патрубки изготовляют из готовых труб, испытанных на соответствие значениям и характеристикам, указанным в таблице 5, и подвергают испытаниям на соответствие размерам и внешнему виду поверхности.

1.5 Упаковка

1.5.1 Трубы связывают в пакеты массой до 2 т, скрепляя их не менее чем в двух местах таким образом, чтобы расстояние между местами скрепления было от 2 до 2,5 м, а для районов Крайнего Севера и труднодоступных районов – от 1 до 1,5 м.

При упаковке труб используют любые средства крепления по  ГОСТ 21650 или другие по качеству не ниже указанных, и обеспечивающие надёжность крепления.

При формировании пакета допускается чередование с каждой стороны пакета раструбного конца и конца трубы без раструба.

Средства формирования пакета (ленту, стальную, проволоку, ленту капроновую, раму и т.д.) запрещается использовать как место крепления крюка или других элементов грузоподъемных механизмов.

Допускается по согласованию с потребителем трубы не упаковывать.

1.5.2 Патрубки упаковывают в мешки или мягкие контейнеры из полимерной ткани, или ящики из гофрированного картона или другие виды тары по действующим нормативным документам, обеспечивающие сохранность патрубков, и формируют в пакеты массой не более 50 кг.

В одну тару упаковывают патрубки одной партии. По согласованию с заказчиком допускается упаковка в одну тару изделий различных видов или размеров из двух или нескольких партий.

Упаковывание патрубков для транспортирования в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы должно производиться в соответствии с ГОСТ 15846.

Допускается упаковка патрубков в тару, бывшую в употреблении, обеспечивающую их сохранность и с обязательным удалением имевшихся наклеек, заклейкой или закраской надписей.

Допускается по согласованию с потребителем патрубки не упаковывать.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых труб и патрубков требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий хранения и транспортирования.

7.2 Гарантийный срок хранения труб и патрубков – два года со дня изготовления.